**Kompaktní lazura -AF-
M 1600**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál:** | Vysoce pevné mořidlo na dřevo na bázi alkydové pryskyřice bez aromatických látek a zápachu, tixotropní, pololesklá, s UV absorbérem, pro použití v exteriéru i interiéru, bez biocidních účinných látek. |
| **Vlastnosti:** | Tato kompaktní lazura se používá k ochraně a dekorativní povrchové úpravě tvrdého a měkkého dřeva. Je odolná proti bobtnání, difúzní a odolná proti hnilobě. vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Tixotropní složení, prakticky nekapající, a proto ideální pro práci nad hlavou, např. na střešních převisech. Dlouhodobá ochrana před UV zářením díky pigmentům a speciálním UV absorbérům. Zvýšená krycí schopnost díky vysokému obsahu pevných látek. Umožňuje rovnoměrnou a bezproblémovou aplikaci.Bez zápachu díky bílému lihu bez aromatických látek.Stupeň lesku: saténově matný až saténově lesklý v závislosti na počtu nanesených vrstev.**Hustota:** cca 0,9 g/cm³**VOC:** limitní hodnota EU pro tento výrobek(kategorie výrobků A/e): 400 g/l (2010)Obsahuje max. 400 g/l těkavých organických látek. |
| **Použití:** | Pro lazurovací nátěry odolné proti povětrnostním vlivům na všech druzích tvrdého a měkkého dřeva. HAERING Compact-Lasur lze použít jako základní a renovační nátěr. Vhodný pro rozměrově stabilní dřevěné konstrukce (např. okna, dveře) jakož i na rozměrově omezené stabilní dřevěné konstrukce, jako jsou desky s perem a drážkou (např. střešní podhledy), zahradní nábytek, okenice apod. z tvrdého a měkkého dřeva (včetně tropických dřevin). Lze použít i v interiéru |
| **Barva:** | M 1600 bezbarvý M 1605 ořech M 1618 kaštanM 1601 ebenové dřevo M 1607 palisandr M 1619 naplavené dřevoM 1602 světlý dub M 1609 teak M 1620 antická bíláM 1603 borovice M 1611 bílá M 1621 rubínově červenáM 1604 mahagon M 1617 tmavý dubDalší barvy jsou k dispozici na vyžádání.Všechny barvy lazur lze vzájemně míchat. |
| **Obecné poznámky:** | Tmavší barvy lazury jsou odolnější vůči UV záření než světlé barvy. Bezbarvé lazurovací vrstvy nejsou vhodné pro použití v exteriéru z důvodu nedostatečné ochrany proti UV záření. Funkčnost jednotlivých barev glazury se na různých podkladech může lišit. Proto se doporučuje vždy nanést zkušební nátěr na dřevo, které má být ošetřeno. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokyny pro zpracování:** | **Podklad:**Dřevo musí být pevné, suché, čisté, stabilní a odmaštěné. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 % u rozměrově stálých dílů a 18 % u omezených a rozměrově nestálých dílů. Odstraňte zašedlé dřevo až na nosnou vrstvu dřeva. Vytékající pryskyřici smyjte nitroředidlem. Odlupující se staré nátěry obrousíme. Podle potřeby podklad předem ošetřete nebo opatřete základním nátěrem. Podklad podle potřeby opatřete základním nátěrem. Viz také datový list BFS č. 18, odstavce 4 a 5 a VOB část C, DIN 18363, odstavec 3.**1. Systémová struktura pro rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru.**(např. okna, dveře atd.).1.1 První nátěr na neošetřené dřevo:1 x Základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze u měkkého nebo jehličnatého dřeva).3 x kompaktní lazura -AF- M 16.. (základní, mezivrstva a vrchní nátěr)1.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím nátěrem: Plochy ze surového dřeva předem ošetřete základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000 a v případě potřeby poškozená místa natřete předem lazurou Compact Glaze -AF- M 16..Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát přípravkem Compact-Lasur -AF- M 16..**2. Systémová konstrukce pro rozměrově omezené stabilní dřevěné prvky v exteriéru.**(např. obložení na pero a drážku, jako jsou podhledy, okenice, zahradní nábytek atd,) zahradní nábytek atd.)2.1 První nátěr na neošetřené dřevo:1 x základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze u měkkého nebo jehličnatého dřeva).2 x nebo v případě potřeby 3 x nátěr přípravkem Compact-Lasur -AF- M 16... 2.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím povlakem:Plochy ze surového dřeva se předem ošetří základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000 a v případě potřeby se provedepoškozené plochy předlakujte přípravkem Compact-Lasur -AF- M 16...Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát přípravkem Compact-Lasur -AF- M 16..**3. Vnitřní nátěr na dřevo:**v závislosti na požadované intenzitě barvy a na tom, zda je nátěr vhodný.požadovaného ochranného účinku. Mezi jednotlivými nátěry doporučujeme povrch přebrousit. Ošetřena by měla být i zadní strana obložení. Rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou okna, musí být natřeny i z vnitřní strany. Musí být natřeny i z vnitřní strany. Koncové plochy musí být utěsněny proti nasáknutí vodou.Pro velkoplošné aplikace v interiéru (např. na stropech a stěnách) doporučujeme použít např. stěnové povrchy), doporučujeme vzhledem k typickému zápachu lazur na bázi alkydových pryskyřic použít akrylovou lazuru na vodní bázi W 16.... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické údaje:** | **Složení :**Modifikovaný dlouhý olej alkydové pryskyřice, anorganické a organické barvivo, barevné pigmenty, křemičitany, alifatické látky, přísady.**Hustota:**Přibližně 0,9 g/cm³**Použití:**Materiál se nanáší štětcem. připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte neředěný.**Teplota zpracování:**Nepoužívejte při teplotě nižší než + 5 °C, Rel. vlhkost vzduchu < 80 %.**Úroveň lesku:**Hladina lesku: hedvábně matná až saténový lesk; v závislosti na počtu nanesených vrstev.**Spotřeba / pokrytí:**Hoblované dřevo: cca 70 - 80 ml/m² naodpovídá cca 12 vrstvám. 14 m²/litr.Přesnou spotřebu určete zkušebním nanesením na objekt. | **Schnutí:**Po cca 24 hodinách. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu.Suchý proti prachu:Po cca 4 - 6 hodinách.Možno přetřít:Po cca 24 hodináchPři nízké teplotě a/nebo vyšší vlhkosti je třeba počítat s delší dobou schnutí.**Čištění nástrojů:**Speciálním ředidlem -AF- V 1215.**Skladování:**V chladu a suchu. Otevřené nádoby dobře uzavřené. **Limitní hodnota EU tohoto výrobku:**Kategorie výrobku (A/e): 400 g/l (2010)Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC  | **Bezpečnostní pokyny:**Výstražný symbol: -UN: -Bod vzplanutí: > 61 °C Obsahuje 2-butanon-oxin, kobaltkarboxyláty. Může vyvolat alergické reakce. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Nekuřte. Nevdechujte páry/sprejovou mlhu. Nevdechujte páry/mlhu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě požití nevyvolávejte zvracení.Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**Informace o přepravě:**Žádné**Likvidace:**Pouze prázdné obalyObal pro recyklaci.V případě potřeby kontaktujte místní společnosti zabývající se likvidací odpadu. |