**Lazura -AF-
M 1500**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál:** | Vysoce pevné mořidlo na dřevo na bázi alkydové pryskyřice bez aromatických látek a zápachu, hedvábně lesklá, s UV absorbérem, pro použití v exteriéru i interiéru, bez biocidních účinných látek. |
| **Vlastnosti:** | Tato mořidla se používají k ochraně a dekorativní povrchové úpravě tvrdého a měkkého dřeva s otevřenými póry. Je odolná proti bobtnání a vodoodpudivá, reguluje vlhkost. Má vysokou penetrační schopnost, dokonalou přilnavost a hladký povrch. Dlouhodobá ochrana díky UV ochranným pigmentům a speciálním UV absorbérům. Zvýšená krycí schopnost díky vysokému obsahu pevných látek. Speciálně upravená doba otevřenosti umožňuje rovnoměrnou a bezproblémovou aplikaci. Bez zápachu díky absenci aromatických látek bílého lihu.Stupeň lesku: saténově matný až saténově lesklý, v závislosti na počtu anesených vrstev.Počet nanesených vrstev**Hustota:** cca 0,9 g/cm³VOC: limitní hodnota EU pro tento výrobek(kategorie výrobků A/e): 400 g/l (2010)Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l těkavých organických látek. |
| **Použití:** | VOC je obsaženo v přípravku: Pro lazurovací nátěry odolné proti povětrnostním vlivům na všech druzích tvrdého a měkkého dřeva.HAERING Holzlasur lze použít jako základní a renovační nátěr. Pro rozměrově stabilní dřevěné konstrukce (např. okna, dveře), rozměrově stabilní a rozměrově nestálé dřevěné konstrukce (ploty, obložení, pergoly) z tvrdého a měkkého dřeva (včetně tropických dřevin). Lze použít i v interiéru. |
| **Barva:** | M 1500 bezbarvá M 1505 ořechová M 1518 kaštanováM 1501 eben M 1507 palisandr M 1519 driftwoodM 1502 světlý dub M 1509 teak M 1520 antická bíláM 1503 borovice M 1511 bílá M 1521 rubínově červenáM 1504 mahagon M 1517 tmavý dubDalší barvy jsou k dispozici na vyžádání.Všechny barvy lazur lze vzájemně míchat. |
| **Obecné poznámky:** | Tmavší barvy lazury jsou odolnější vůči UV záření než světlé barvy. Bezbarvé lazurovací vrstvynejsou vhodné pro použití v exteriéru z důvodu nedostatečné ochrany proti UV záření.použitelné.Účinek jednotlivých barev glazury na různých podkladech jena různých podkladech, proto se doporučuje vždy nanést zkušební nátěr na povrch, který má být upraven. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokyny pro zpracování:** | **Podklad:**Podklad: Dřevo musí být pevné, suché, čisté, stabilní a odmaštěné. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 % u rozměrově stálých dílů a 18 % u omezených a rozměrově nestálých dílů. Odstraňte zašedlé dřevo až na nosnou vrstvu dřeva. Vytékající pryskyřici smyjte nitroředidlem. **Odlupování:**Odlupující se staré nátěry obrousíme. Podle potřeby podklad předem ošetřete nebo opatřete základním nátěrem. Viz také datový list BFS č. 18, odstavce 4 a 5 a VOB část C, DIN 18363, odstavec 3.**1. Systémová struktura pro rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru.**(např. okna, dveře atd.).1.1 První nátěr na neošetřené dřevo:1 x základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze pro měkké dřevo).3 x lazura na dřevo -AF- M 15.. (základní, mezivrstva a vrchní nátěr)1.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím nátěrem:Plochy ze surového dřeva v případě potřeby předběžně ošetřete základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000. Poškozené plochy předběžně natřete lazurou na dřevo -AF- M 15..Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát lazurou na dřevo -AF- M 15...**2. Systémová struktura pro rozměrově omezené stabilní a rozměrově nestálé dřevěné prvky ve venkovním prostředí**(např. ploty, obložení, pergoly, okenice, zahradní nábytek atd.).2.1 První nátěr na neošetřené dřevo:1 x základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze na měkké nebo jehličnaté dřevo).2 x nebo v případě potřeby 3 x nátěr lazurou na dřevo -AF- M 15...2.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím povlakem:Plochy ze surového dřeva se předem ošetří základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000 a v případě potřeby poškozené plochy předem natřete lazurou na dřevo -AF- M 15...Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát lazurou na dřevo -AF- M 15...**3. Vnitřní nátěr na dřevo:**v závislosti na požadované intenzitě barvy a požadovaném barevném provedení.Mezi jednotlivými nátěry doporučujeme povrch přebrousit. Ošetřena by měla být i zadní strana obložení. Rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou okna, musí být natřeny i z vnitřní strany. Koncové plochy musí být utěsněny proti nasáknutí vodou.Pro velkoplošné aplikace v interiéru (např. na stropech a stěnách) doporučujeme vzhledem k typickému zápachu lazur na bázi alkydových pryskyřic doporučujeme použít akrylovou lazuru na vodní bázi W 16.... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické údaje**: | **Složení :**Modifikovaný dlouhý olej alkydové pryskyřice, anorganické a organické barvivo barevné pigmenty, křemičitany, alifatické látky, přísady.**Hustota:**Přibližně 0,9 g/cm³**Použití:**Materiál se nanáší štětcem. připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte neředěný. **Teplota zpracování:**Nepoužívejte při teplotě nižší než + 5 °C, Rel. vlhkost vzduchu < 80 %.**Úroveň lesku:**hedvábně matná až saténový lesk; v závislosti na počtu nanesených vrstev. **Spotřeba / pokrytí:**Hoblované dřevo: cca 70 - 80 ml/m² na odpovídá cca 12 - 12 vrstvám. 14 m²/litr. Přesnou spotřebu určete zkušebním nanesením na objekt. na objektu. | **Sušení:**Po cca 24 hodinách. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Suchý proti prachu: Po cca 4 - 6 hodinách.Přetíratelné:Po cca 24 hodinách. Při nízké teplotě a/nebo vyšší vlhkosti je třeba počítat s delší dobou schnutí.**Čištění nástrojů:**Speciálním ředidlem -AF- V 1215.**Skladování:**V chladu a suchu.Otevřené nádoby těsně uzavřené.Kód výrobku: VAF 1215:M - KH 02**Limitní hodnota EU tohoto výrobku:**Kategorie výrobku (A/e): 400 g/l (2010)Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC  | **Bezpečnostní pokyny:**Výstražný symbol: -UN: -Bod vzplanutí: > 61 °CObsahuje 2-butanon-oxin,kobaltkarboxyláty. Může vyvolat alergické reakce.Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.Nekuřte. Nevdechujte páry/mlhu. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě požití nevyvolávejte zvracení.Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.**Informace o přepravě:** Žádné**Likvidace:**Pouze prázdné obaly. Likvidujte jako recyklovatelný obal.Případné informace od místní společnosti zabývající se likvidací odpadu. |