**Lazura -AF-  
M 1500**

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál:** | Vysoce pevné mořidlo na dřevo na bázi alkydové pryskyřice bez aromatických látek a zápachu, hedvábně lesklá, s UV absorbérem, pro použití v exteriéru i interiéru, bez biocidních účinných látek. |
| **Vlastnosti:** | Tato mořidla se používají k ochraně a dekorativní povrchové úpravě tvrdého a měkkého dřeva s otevřenými póry. Je odolná proti bobtnání a vodoodpudivá, reguluje vlhkost. Má vysokou penetrační schopnost, dokonalou přilnavost a hladký povrch. Dlouhodobá ochrana díky UV ochranným pigmentům a speciálním UV absorbérům. Zvýšená krycí schopnost díky vysokému obsahu pevných látek. Speciálně upravená doba otevřenosti umožňuje rovnoměrnou a bezproblémovou aplikaci. Bez zápachu díky absenci aromatických látek bílého lihu.  Stupeň lesku: saténově matný až saténově lesklý, v závislosti na počtu anesených vrstev.  Počet nanesených vrstev  **Hustota:** cca 0,9 g/cm³  VOC: limitní hodnota EU pro tento výrobek  (kategorie výrobků A/e): 400 g/l (2010)  Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l těkavých organických látek. |
| **Použití:** | VOC je obsaženo v přípravku: Pro lazurovací nátěry odolné proti povětrnostním vlivům na všech druzích tvrdého a měkkého dřeva.  HAERING Holzlasur lze použít jako základní a renovační nátěr. Pro rozměrově stabilní dřevěné konstrukce (např. okna, dveře), rozměrově stabilní a rozměrově nestálé dřevěné konstrukce (ploty, obložení, pergoly) z tvrdého a měkkého dřeva (včetně tropických dřevin). Lze použít i v interiéru. |
| **Barva:** | M 1500 bezbarvá M 1505 ořechová M 1518 kaštanová  M 1501 eben M 1507 palisandr M 1519 driftwood  M 1502 světlý dub M 1509 teak M 1520 antická bílá  M 1503 borovice M 1511 bílá M 1521 rubínově červená  M 1504 mahagon M 1517 tmavý dub  Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.  Všechny barvy lazur lze vzájemně míchat. |
| **Obecné poznámky:** | Tmavší barvy lazury jsou odolnější vůči UV záření než světlé barvy. Bezbarvé lazurovací vrstvy  nejsou vhodné pro použití v exteriéru z důvodu nedostatečné ochrany proti UV záření.  použitelné.  Účinek jednotlivých barev glazury na různých podkladech je  na různých podkladech, proto se doporučuje vždy nanést zkušební nátěr na povrch, který má být upraven. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pokyny pro zpracování:** | **Podklad:**  Podklad: Dřevo musí být pevné, suché, čisté, stabilní a odmaštěné. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15 % u rozměrově stálých dílů a 18 % u omezených a rozměrově nestálých dílů. Odstraňte zašedlé dřevo až na nosnou vrstvu dřeva. Vytékající pryskyřici smyjte nitroředidlem.  **Odlupování:**  Odlupující se staré nátěry obrousíme. Podle potřeby podklad předem ošetřete nebo opatřete základním nátěrem. Viz také datový list BFS č. 18, odstavce 4 a 5 a VOB část C, DIN 18363, odstavec 3.  **1. Systémová struktura pro rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru.**  (např. okna, dveře atd.).  1.1 První nátěr na neošetřené dřevo:  1 x základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze pro měkké dřevo).  3 x lazura na dřevo -AF- M 15.. (základní, mezivrstva a vrchní nátěr)  1.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím nátěrem:  Plochy ze surového dřeva v případě potřeby předběžně ošetřete základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000.  Poškozené plochy předběžně natřete lazurou na dřevo -AF- M 15..  Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát lazurou na dřevo -AF- M 15...  **2. Systémová struktura pro rozměrově omezené stabilní a rozměrově nestálé dřevěné prvky ve venkovním prostředí**  (např. ploty, obložení, pergoly, okenice, zahradní nábytek atd.).  2.1 První nátěr na neošetřené dřevo:  1 x základní nátěr na ochranu dřeva M 1000 (impregnace pouze na měkké nebo jehličnaté dřevo).  2 x nebo v případě potřeby 3 x nátěr lazurou na dřevo -AF- M 15...  2.2 Renovační nátěr s neporušeným lazurovacím povlakem:  Plochy ze surového dřeva se předem ošetří základním nátěrem na ochranu dřeva M 1000 a v případě potřeby poškozené plochy předem natřete lazurou na dřevo -AF- M 15...  Celou plochu natřete jednou nebo v případě potřeby dvakrát lazurou na dřevo -AF- M 15...  **3. Vnitřní nátěr na dřevo:**  v závislosti na požadované intenzitě barvy a požadovaném barevném provedení.  Mezi jednotlivými nátěry doporučujeme povrch přebrousit. Ošetřena by měla být i zadní strana obložení. Rozměrově stabilní dřevěné prvky, jako jsou okna, musí být natřeny i z vnitřní strany. Koncové plochy musí být utěsněny proti nasáknutí vodou.  Pro velkoplošné aplikace v interiéru (např. na stropech a stěnách) doporučujeme vzhledem k typickému zápachu lazur na bázi alkydových pryskyřic doporučujeme použít akrylovou lazuru na vodní bázi W 16.... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické údaje**: | **Složení :**  Modifikovaný dlouhý olej alkydové pryskyřice, anorganické a organické barvivo barevné pigmenty, křemičitany, alifatické látky, přísady.  **Hustota:**  Přibližně 0,9 g/cm³  **Použití:**  Materiál se nanáší štětcem. připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte neředěný.  **Teplota zpracování:**  Nepoužívejte při teplotě nižší než + 5 °C, Rel. vlhkost vzduchu < 80 %.  **Úroveň lesku:**  hedvábně matná až saténový lesk; v závislosti na počtu nanesených vrstev.  **Spotřeba / pokrytí:**  Hoblované dřevo: cca 70 - 80 ml/m² na odpovídá cca 12 - 12 vrstvám. 14 m²/litr. Přesnou spotřebu určete zkušebním nanesením na objekt. na objektu. | **Sušení:**  Po cca 24 hodinách. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Suchý proti prachu: Po cca 4 - 6 hodinách.  Přetíratelné:  Po cca 24 hodinách.  Při nízké teplotě a/nebo vyšší vlhkosti je třeba počítat s delší dobou schnutí.  **Čištění nástrojů:**  Speciálním ředidlem -AF- V 1215.  **Skladování:**  V chladu a suchu.  Otevřené nádoby těsně uzavřené.  Kód výrobku: VAF 1215:  M - KH 02  **Limitní hodnota EU tohoto výrobku:**  Kategorie výrobku (A/e): 400 g/l (2010)  Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC | **Bezpečnostní pokyny:**  Výstražný symbol: -UN: -Bod vzplanutí: > 61 °C  Obsahuje 2-butanon-oxin,  kobaltkarboxyláty. Může vyvolat alergické reakce.  Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.  Nekuřte. Nevdechujte páry/mlhu. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě požití nevyvolávejte zvracení.  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.  **Informace o přepravě:**  Žádné  **Likvidace:**  Pouze prázdné obaly. Likvidujte jako recyklovatelný obal.  Případné informace od místní společnosti zabývající se likvidací odpadu. |